## Slide 1
Лига прикладных
кейс-чемпионатов
«Разработка способа замедления карбонизации электролита щелочных аккумуляторов»
ХимТех

## Slide 2
Информация о компании
ГК «КАЗ»
Группа компаний «КАЗ» — ведущий производитель аккумуляторных батарей в России.
Мы выпускаем легкие и тяжелые типы стартерных батарей для автосборочных предприятий России, для вторичного рынка РФ и зарубежных стран, а также производим широкий ассортимент промышленных аккумуляторов и аккумуляторных батарей для всех отраслей Российской промышленности.

## Slide 3
Описание проблемы
Электролит щелочных никель-кадмиевых и никель-железных аккумуляторов представляет собой водный раствор гидроксида калия плотностью 1,19-1,21 г/см3 с добавкой гидроксида лития в количестве 20 г/л. При эксплуатации аккумуляторов в результате взаимодействия электролита с воздухом происходит образование карбоната калия и насыщение им электролита, что влечет за собой снижение электропроводности электролита и, как следствие, потеря электрических характеристик аккумулятора. Дальнейшая эксплуатация аккумулятора возможна только после замены электролита.

## Slide 4
Исходные
данные
Температурный диапазон эксплуатации аккумуляторов от минус 40 до плюс 40°С. Срок службы аккумулятора не менее 1000 циклов заряд-разряд. При содержании карбонатов в электролите в количестве 100 г/л емкость аккумулятора снижается на 25%. В случае разработки ингибитора взаимодействия гидроксидов с диоксидом углерода необходимо учитывать, что наиболее вредными для щелочных аккумуляторов являются соли кальция, таллия, марганца и алюминия.

## Slide 5
Задачи
Необходимо разработать способ замедления химического взаимодействия гидроксида калия и лития, входящих в состав электролита, с диоксидом углерода воздуха.

## Slide 6
Требования к решению
Техническое решение должно позволять его реализацию в условиях промышленного производства.